A 3 / 17
	CODE
	货描
	单位
	量

	BLM 801
	不含石棉的混合物 用于制造刹车块
	KG
	53800


a) 技术性能参数:

· 密度 (g/cm³)         1.9

· 硬度  (SHORE - D)       70-80

· 丙酮提取物          < 2%

· 烧失量     40-44%

· 用于: 制造重型货运刹车块
· 动摩擦系数 μ: 0.45 +/- 0.05

· 胶合磨损 (@79N, 7m/s): 90-110 mm³/Kwh

· 摩擦面 : 细珠光体铸铁钢   布氏硬度150 - 200 

· 推荐工作温度 (最大) : 持续工作温度       250°C

间歇工作温度        400°C
Nota: El proveedor incluirá en el paquete el Desmoldeante y la Bolsa de PVC  
FABRICANTE: FRENOS SAULEDA, ESPAÑA

20
1

