技术要求

1 光学特性

耦合器光学特性如表1所示    表1 光学特性

| 性能参数 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作波长(nm) | 1550 |  |
| 工作带宽(nm) | ±20 |  |
| 附加损耗(dB) | ≤0.30 |  |
| 分光比（%） | 48.5≤CR≤51.5 |  |
| 回波损耗(dB) | ≥58 |  |
| 方向性(dB) | ≥55 |  |
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.30 |  |
| 耐静水压（MPa） | ≥5 |  |
| 注意： 在工作温度-40~+85℃范围内，分光比的范围为48/52～52/48，附加损耗不大于0.4dB。 |  |  |

1.2  外观尺寸要求

1.2.1封装尺寸：不大于Ф3.0×35mm

1.2.2 尾纤长度：不小于1200mm

1.2.3外观结构图、着色图见下图

35mm

3mm

输出1（黑色）

输出2（红色）

输入1（无色）

输入2（蓝色）

图1：产品结构图

1.3 光纤类型：Corning SMF-28e

1.4  环境和机械性能试验后性能变化要求如表2所示

表2 环境和机械性能试验后光学性能指标

| 试验名称 | 插入损耗 (dB) | 分光比CR |
| --- | --- | --- |
| 低温贮藏 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 低温工作 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 高温贮藏 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 高温工作 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 湿热 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 振动 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 冲击 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 温度循环 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 温度冲击 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 霉菌 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 盐雾 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 温度高度试验 | IL≤3.6 | 48≤CR≤52 |
| 注:性能指标变化量只规定关键的代表器件质量的两项。 |  |  |