	名称
	规格型号
	材质
	长度mm
	外径mm
	内径mm
	处理方式
	硬度

	毛胚接头
	φ118-φ52×167
	35CrMo
	167
	118
	52
	调质处理,表面磷化处理
	HB248-286

	毛坯接头
	φ73-φ55×366
	42CrMo
	366
	73
	55
	
	HB280-310

	毛坯接头
	φ118-φ52×180
	35CrMo
	180
	118
	52
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ151-φ57×182
	35CrMo
	182
	151
	57
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ85-φ57×366
	35CrMo
	366
	85
	57
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ153-φ57×231
	35CrMo
	231
	153
	57
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ73-φ52×1000
	35CrMo
	1000
	73
	52
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ90-φ42×1390
	35CrMo
	1390
	90
	42
	
	HB248-286

	毛坯接头
	φ105-φ47×315
	42CrMo
	315
	105
	47
	
	HRC31-35

	毛坯接头
	φ65-φ32×1000
	Cr12MoV
	1000
	65
	32
	
	HB200


