|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置）** |
| 1 | 硅PU（中小学生操场、球场） | **一、硅PU材料要求**1、总挥发性有机化合物（TVOC）含量（g/L）:≤200；2、游离甲醛含量（g/kg）:≤0.5；3、苯（g/kg）：≤0.5；4、甲苯+二甲苯+乙苯 总和（g/kg）:≤0.1；5、游离甲苯二异氰酸酯（g/kg）:≤10；6、短链氯化石腊（C10-C13）(%)：≤0.15；7、邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）(%)：≤0.2；8、重金属（mg/kg）：可溶性铅（Pb）：≤50；可溶性镉（Cb）：≤10；可溶性铬（Cb）：≤10；可溶性汞（Hb）：≤2；9、拉断伸长率（%）：≥400，阻燃性1级。约7300平方米 |