| 序号 | 货物名称 | 招标技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅PU（中小学生操场、球场） | 一、硅PU材料要求 1、总挥发性有机化合物（TVOC）含量（g/L）:≤200； 2、游离甲醛含量（g/kg）:≤0.5； 3、苯（g/kg）：≤0.5； 4、甲苯+二甲苯+乙苯 总和（g/kg）:≤0.1； 5、游离甲苯二异氰酸酯（g/kg）:≤10； 6、短链氯化石腊（C10-C13）(%)：≤0.15； 7、邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）(%)：≤0.2； 8、重金属（mg/kg）： 可溶性铅（Pb）：≤50； 可溶性镉（Cb）：≤10； 可溶性铬（Cb）：≤10； 可溶性汞（Hb）：≤2； 9、拉断伸长率（%）：≥400，阻燃性1级。 约7300平方米 |