|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置）** |
| 1 | 硅PU（中小学生操场、球场） | **一、硅PU材料要求**  1、总挥发性有机化合物（TVOC）含量（g/L）:≤200；  2、游离甲醛含量（g/kg）:≤0.5；  3、苯（g/kg）：≤0.5；  4、甲苯+二甲苯+乙苯 总和（g/kg）:≤0.1；  5、游离甲苯二异氰酸酯（g/kg）:≤10；  6、短链氯化石腊（C10-C13）(%)：≤0.15；  7、邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）(%)：≤0.2；  8、重金属（mg/kg）：  可溶性铅（Pb）：≤50；  可溶性镉（Cb）：≤10；  可溶性铬（Cb）：≤10；  可溶性汞（Hb）：≤2；  9、拉断伸长率（%）：≥400，阻燃性1级。  约7300平方米 |