- 清单中的控Cr管道Cr含量需≥0.2%；

- 按照实际重量交货（付款），实际重量与清单理论重量偏差不超过±5%。

参照标准

材质、规格、包装、验收以最新标准为准，包括但不限于以下标准。

GB-T 700-2006 碳素结构钢

GB-T 702-2008 热轧圆钢和方钢尺寸外形重量及允许

GB-T 706-2008 热轧型钢

GB-T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB-T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GBT 247-2008 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T8163-2008 输送流体用无缝钢管

GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 2102-2006钢管的验收、包装、标志和质量证明书 的要求

ASTM A480/A480M 不锈钢和耐热钢轧制钢板、薄板及钢带通用要求

ASTM A6/A6M 结构用轧制棒材、钢板、型钢和钢桩的一般要求

ASTM A20/A20M 压力容器用钢板通用要求

ASTM A20/A29M 热加工与冷精整碳钢和合金钢棒材通用要求

ASTM A-106 高温用无缝碳钢公称管

ASTM A-335高温用无缝铁素体合金钢公称管

ASTM A-312 无缝和焊接奥氏体不锈钢公称管

ASTM A -450 碳钢、铁素体合金钢和奥氏体合金钢管子通用要求

ASTM A-530 专门用途碳钢和合金钢公称管通用要求

ASTM A-999 合金钢和不锈钢公称管通用要求

ASTM B-690 铁-镍-铬-钼合金（UNS N08366和UNS N08367）无缝公称管和管子