[image: image1.jpg]


       珠海健帆生物科技股份有限公司


尼龙66滤布技术要求
1、 外观：网状结构，色泽均一，干净、无污渍、无破损；

2、 质地：手感柔软、细腻、光滑；

3、 目数及显微镜检测：
	目数
	孔径（单位：mm）
	丝径（单位：mm）
	厚度（单位：mm）
	备注

	80目
	0.183-0.207
	0.097-0.103
	0.169-0.191
	

	100目
	0.165±0.010
	0.096±0.003
	暂无厚度要求
	

	200目
	0.075-0.085
	0.059-0.065
	0.104-0.118
	


4、 生产环境：在不低于10万级洁净环境下生产；

5、 限定幅宽：120±0.5cm；

6、 成卷供应，双层密封包装；随货提供出厂检验报告。
备注：

联络方式：广东省珠海市高新区大学路101号/清华科技园力合大厦A座1102室/珠海健帆生物科技股份有限公司/采购供应部/杨兆禄先生（电话：0756-3619443/13702310401；传真：0756-3619919；邮箱：yangzhaolu@jafron.com；企业网址：www.jafron.com）
