120升垃圾桶

1. 产品名称规格：120升垃圾桶；尺寸为:L570*W480*H930MM(±5%)
2. 产品所执行的标准、标准号:《中华人民共和国城镇建设行业标准-塑料垃圾桶通用技术条件》，标准号：CJ/T280-2008。

3. 产品材质说明：
1) 产品使用高密度聚乙烯全新料（HDPE）一次性注模成型。单桶体重量要求5.6KG以上，整体重量7KG以上；

2) 桶体及桶盖要求采用100％高密度聚乙烯材质，插销为ABS材质，原料中注入高质量防紫外线原料占3%，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达6年；

3) 轮轴为插入防盗式结构，轴采用Q235钢材料，表面电镀锌12μ的厚度，防锈时间为10年；

4) 轮胎采用优质的天然橡胶材质做外轮，优良塑料材料做内轮框，每轮承载力达120±5kg；

5) 垃圾桶壁厚≥4.0 mm，桶顶部外沿厚度5mm以上，顶部外沿每边设纵向加强筋4条，加强筋厚度5mm；

6) 产品具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的性能，正常工作温度：-30℃～+65℃；

7) 使用寿命为6年，期间垃圾桶结构不会变脆弱和变形；

8) 桶体表面印图案经过特殊处理，牢固不易脱落，表面图案对光线有反射作用。

4、验收方式（抽样）

1) 桶体从10米高的位置零速度跌落两次，一次桶底着地（水泥地）另一桶体正面着地（水泥地），桶体无开裂、无明显变形；

2) 桶体装有75公斤以上的杂物，从4米高位置零速度跌落，桶底着地（水泥地），桶体无开裂、无明显变形；

3) 冲击试验：用10公斤大锤三次重击垃圾桶的表面、底部及铁轴上方，桶体无开裂；

4) 吊装试验：装有100公斤以上杂物，用餐厨垃圾车连续吊装三次，边口不开裂、不变形；

5) 容积：用注水法测量容积，注入清水至桶沿；按实际量尺寸计算；

6) 重量：用称重计量器，称桶体和垃圾桶的总量。

如有不详之处请致电0635-8536126 王琳琳

样品邮寄地址： 山东省聊城市东昌府区聊牛路与黄山路交叉口西南角聊城环保科技园  联系人：王琳琳0635-8536126

报价要求：我方需要喷字、含税和运费的价格，附带产品不同颜色图片。

