| EC66*1*2s150质量要求 |  |
| --- | --- |
| 检验项目 | 控制指标要求 |
| 执行标准 | GB/T 18371-2008 |
| 纤维直径 | 9um |
| 浸润剂类型 | 低腊 |
| 线密度 | 128-136tex |
| 含水 | ≤0.5% |
| 含油 | 0.4%-0.8% |
| 强力 | ≥0.45N/tex |
| 捻度 | 150±10 |
| 外观 | 无污迹、无碰伤、无成型不良、无泡泡、无松纱、无紧捻、无色差（浸润剂涂覆均匀）、表面单根或多根毛纱(横向最严重处≤6根毛羽） |
| 砷含量 | ＜50PPM |