
[image: image2]

1 项目简介
项目位于中国南海海域珠江口盆地29/04合同区块，坐标位置东经115°41′0.466″，北纬20°49′24.3″在香港的东南方，距香港220km，所处海域平均水深为305m。
根据最新相关资料数据显示， FPS 9#及10#锚系躺地链腐蚀严重，为延长FPS使用寿命并安全生产的目标，需要对其9#及10#锚系躺地链进行更换。躺地链为140mm，因此需要2个适配140mm的锚链打捞钩配合绞车完成锚链的更换作业。
2 工作范畴
2.1 技术要求
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	适配140mm 的锚链打捞钩
	链轮与附件中140mm有挡锚链匹配
	2
	个


2.1.1 标准与规范：
适配140mm 的锚链打捞钩需根据中国船级社《材料与焊接规范》（2015）及其修改通报进行产品验收。
2.1.2 材料要求
材质使用高强度钢，在合理的尺寸下，要求SWL≥250Te，满足2倍安全系数。
2.1.3 型式及尺寸要求
1） 可用于300米水深的140mm锚链打捞，F数值不小于147mm。
2） 对打捞钩的A,B,C,D,E,F均需在设计图纸中明确标识。
[image: image1.jpg]



2.1.4 试验内容：
锚链打捞钩在生产及制造过程中，需对产品进行一系列试验并得到CCS发证认可，内容如下：
	序号
	名称
	要求

	1
	外观尺寸检查
	结构件自由尺寸公差需按GB/T6414-1999 13级标准，表面不允许有裂纹，气孔，缩孔，砂眼等明显缺陷。

	2
	探伤检查
	机械性能及化学成份按GBT11352-2009标准，主要受力部位按ASTM A609做1级UT探伤，其余部位做2级UT探伤。


2.1.5 检验证书：
 厂商需提供CCS产品检验证书。
 厂商需提供产品出厂检验合格证书。
2.2 交货期与交货地点
交货期：2019年8月1日
交货地点：深圳赤湾码头。
3 提交文件
3.1 合同执行阶段
1) 设计图纸及计算报告

2) 材料材质证明

3) 锚链轮通过检验后取得的船级社证书及船级社检验报告；
4) 打捞钩出厂合格证书；

[image: image3] 
[image: image4]

[image: image2][image: image3][image: image4]