钢制伸缩节技术要求

钢制伸缩节形式为双法兰松套限位伸缩接头，型号：VSSJA-2

要求：

材质：本体、压盖、限位短管、短管法兰为Q235B

密封圈采用橡胶密封，胶料代号为GPL70

伸缩接头的可挠量不小于3°，偏心量不低于4mm

伸缩量：直径＜DN250不小于50mm；

        直径DN300-700不小于65mm；

        直径＞DN700不小于130mm。

钢制伸缩节需配带配对法兰、螺栓、螺母及垫片，伸缩节本体自带防脱螺栓。

