编带规格：0.05×5mm

0.08×7mm

0.07×7mm

验收标准如下：

|  | 来料检验标准 | 文件编号 |  | XM-JB1-02 | 生效日期 | 2013-6-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 扁带质量检验标准 | 版本版次 |  | A | 页次 |  |
| 检测项目 | 检测方法 | 性能标准 |  |  | AQL允收水准 | 使用仪器 |
| 准备：截取任意5卷扁带头圈1米长度作为检测用样品，共5段。 |  |  |  |  |  |  |
| 外观 | 1.检测截取的样品，目视外观 |  | 颜色无异常、无离层、无伤线 |  | 1收2退 | 卷尺 |
|  | 2.抽取完整5饼，目视外观 |  | 无离层、无伤线 |  | 1收2退 | - |
| 尺寸 | 找取任意一饼拉出30米，每隔50cm测量并记录数据 |  | 厚度公差±5%，宽度公差±0.1mm |  | 1收2退 | 千分卡尺 |
| 米重量 | 每段样品的重量 |  | 标准重量±5%/1米 |  | 1收2退 | 精度0.01g电子称 |
| 电阻值（米阻值） | 测量1米长度作为检测用样品的电阻值 |  | 标准米阻值±3%/1米 |  | 1收2退 | 电阻表、稳压器、功率表 |
| 电阻丝功率因素 | 冷态测电阻值Ω1=48.4Ω，以额定电压220V计算功率W1=1000W，然后盖微晶板裸露常温下，限温650℃,在额定电压持续通电15分钟测得热态功率W2，以热态功率W2计算出通电状态下的电阻值Ω2 |  | Ω2÷Ω1≤1.045 |  | 0收1退 | 电阻表、稳压器、功率表 |
| 耐腐蚀性能测试 | 把炉盘发热丝合金材料放入规定的盐水喷雾设备中，在35±2℃温度下，以浓度为5%的盐水溶液进行喷雾，雾化空气压力为100Kpa，时间24hr，取出合金材料检查腐蚀程度。 |  | 金属表面不允许有变色、生锈以及受腐蚀现象 |  | 0收1退 |  |
| ①适用范围：适用于电陶炉扁带检验。 ②不能满足合格范围时，禁止该批次使用。 |  |  |  |  |  |  |

清远市星茂电器有限公司

罗娟娟

2015-01-04