原 料 质 量 及 花 纸 要 求                       

（附件一）
       客户名称：日照格拉斯贸易有限公司

生产厂家:            原料名称：三合一  2011年5月17日
适用料种：普白玻璃
1、质量要求：
	项   目   名   称
	指标/要求

	色  泽
	普白
	

	瓶  口
	口平面平行度 mm
	≤0.5

	
	高出口平面的立棱、尖刺、口堵料
	不许有

	
	封合面的折皱、砂粒、裂纹、凹凸不平、塌陷
	不许有

	
	瓶口内凹陷
	不许有

	
	瓶口螺纹缺损、粗糙有锯齿、裂纹
	不许有

	瓶肩
	偏薄，塌陷
	不许有

	气  泡
	封合面、螺纹上
	不许有

	
	直径0.3mm以上气泡
	不许有

	
	直径0.3mm以下气泡
	≤8个/瓶身

	
	表面破气泡、薄气泡
	不许有

	杂  粒
	砂粒、结石及其它可目测颗粒
	不许有

	合缝线
	瓶口部合缝线凸出  mm
	≤0.2

	
	瓶身合缝线凸出  mm
	≤0.2

	
	瓶口部合缝线尖锐棘手
	不许有

	
	初型模合缝线印明显的
	不许有

	
	粗糙、凹凸不光滑、错位
	不许有

	瓶口与颈衔接处
	挤料、尖锐凸出、错位
	不许有

	瓶  身
	皱纹、条纹、冷斑
	不许有

	
	闷头印
	不许有

	
	黑点、油斑、外壁毛糙
	不许有

	
	内壁粘料、玻璃丝
	不许有

	
	立棱
	不许有

	垂直轴偏差
	248
	≤2.0

	瓶  底
	瓶底不稳
	不许有

	
	防爆线粗糙、不均匀
	不许有

	
	凸底、凹底
	不许有

	裂  纹
	瓶颈、瓶身、瓶底明显折光裂纹
	不许有

	铁  锈
	任何部位
	不许有

	变形及其它缺陷
	瓶身各部位明显变形、扁身、歪头
	不许有

	
	瓶身擦伤、碰伤、瓶身标记、清洗不掉的成分
	不许有


其余尺寸按照图纸尺寸进行检验。

花纸要求：No. BRAND CODE Ml
Decal Size Vasco Port /
Nhava Sheva
1 Sweet Kisses Belgian Chocolate C1 375 200 MM X 200 MM
2 Sweet Kisses Coconut Crème C2 375 200 MM X 200 MM (AS BELOW)
3 Sweet Kisses Triple Espresso C3 375 200 MM X 200MM
