
屋面防水工程施工方案
一、工程概况
1. 工程名称：屋面防水工程
2. 工程面积：1370㎡ 
二、编制依据
本工程的施工方案的编制和施工，以及验收主要依据： 

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
2.《屋面工程技术规范》（50345-2004）；
3.《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）
4.《屋面渗漏修缮技术规范》（CJJ62-95）；
5.《新型沥青卷材防水工程技术规程》(DBJ01-16-94)
6.《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62-2002）

7.  现场勘察及施工图纸
三、施工准备
1、作业条件准备
1.1.1，清扫基层，施工前要认真的将基层水泥砂浆余渣、尘土及杂物铲除清扫干净.并对找平层松动、损坏的部位进行局部找平，必须做到坚实平整，不能有松动，起鼓。
1.1.2基层干燥，含水率在9％以内方能施工。现场测试方法：在基层表面放一块卷材或玻璃，3～5小时以后看其基层下面有无水珠，如基本无水珠即可进行施工。
1.1.3复杂部位的处理：阴阳角部位必须做成平整光滑的圆角，半径为80mm左右。
2、施工机具准备
	名称
	单位
	数量

	3升汽油喷灯
	把
	        10

	剪刀
	把
	2

	30m钢尺
	把
	2

	刮板
	个
	2

	毛刷
	把
	2

	扫帚
	把
	8

	灭火器
	具
	2

	电焊机
	台
	1

	切割机
	台
	1


3、材料准备
1、4mm厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎-10°）。
2、其他辅助材料。
3、应有产品出厂合格证，产品检验报告.
 4、材料进场要有防雨措施，并分类码放，码放地点要远离热源，配备消防设备，码放时要立放。
四、施工方法
1、防水施工
1.1涂刷基层处理剂。本工程采用满粘法施工。基层满涂处理剂，涂刷要均匀，无漏刷斑点等现象存在，冷油涂刷后不可进人踩动，要晾干4小时后方可进入下一道工序。
1.2大面积铺贴：
  1.2.1底板与卷材之间采用热溶满粘法，粘结率为100％。
  1.2.2两幅卷材短边和长边的搭接宽度分别不小于100mm、150mm。 
  1.2.3施工工艺：
清理基层-→涂刷基层处理剂-→弹线铺贴第一层卷材--→热熔铺贴-→验收。
  1.2.4冷底油涂刷：在基层面层上均匀涂刷冷底油，小面积或细部不易涂刷时，要用胶刷或模刷蘸油均匀涂刷。
  1.2.5弹基准控制线：以平面(水平找平层面)距边墙600mm外为卷材搭接起点，平立面卷材长边搭接长度100mm，短边搭接长度150mm为基准起点，弹出明显粉线。
  1.2.6卷材铺贴：粘贴前，先将成捆卷材在平面上铺好，并根据尺寸将裁好的卷材卷起来，然后沿弹好的标准线由一端向另一端铺贴。粘贴时，用两个喷灯从卷材边向中间烘烤，卷材加热时间不得过长或过短，以刚烤出沥青油为最好，接缝处挤出的沥青条要饱满，并趁热将卷材接头用腻子刀抹平、封牢。
2、细部节点防水处理
阴阳角：阴阳角是变形比较敏感的部位，施工比较麻烦，在基层上距角每边100mm范围内，用密封材料涂封，再铺贴增强附加层，阴阳角配件裁减图如下：
[image: image1.jpg]



五、质量保证措施

1、严格按照施工方案及技术交底进行施工。
2、对进入工地的材料，严格实际抽样检测，严禁不合格产品进入工地。所有材料必须两证齐全方可进入现场，进场防水材料的检测按1000卷为一批，每批抽取5卷进行检测，其中见证取样不小于30%。

3、全体施工人员，牢固树立“质量第一”思想，严格按照施工技术要求，细部做法进行操作施工。

4、基层必须满足防水施工要求，并经甲方、监理及经理部有关人员验收签字后，方可进行防水层施工。

5、每部分防水层施工完后，都要认真做好自检，发现问题要及时处理。

6、工地施工负责人要配合经理部技术、质检人员及时做好各部位防水层的自检、互检，并及时办理自检、质量评定手续。

六、工程质量验收

1、所选用的防水卷材的各项技术性能指标，符合设计要求；产品的合格证、现场复试检测报告。

2、卷材与基层粘结牢固，不得有起泡、皱折、翘边、损伤、开口等缺陷。

3、卷材与卷材间的接缝宽度不小于100mm，短边接缝宽度不小于150mm，附加补强条宽度不小于500mm，而且粘结牢固，接缝严密。

4、 工程验收文件按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《屋面工程技术规范》（50345-2004）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）、《屋面渗漏修缮技术规范》（CJJ62-95）、《新型沥青卷材防水工程技术规程》(DBJ01-16-94)
的工程验收及检验评定标准验收，包括以下内容：

七、成品保护

1、所有进入防水施工现场的人员，一律着软底鞋；严禁穿硬底或带钉子的鞋进入防水作业面。
2、后续工序施工中，如果局部破坏了防水层，要及时通知防水施工人员，进行修补。

八、安全技术措施

1、防水卷材、涂料均为易燃易爆材料，现场要存放在指定的库房内或料场内，存放处必须通风良好，四周无易燃物。每天使用剩余的材料必须放回库房内，严禁随地乱放。工具用后要及时用稀料清洗干净，以回收再用。

2、施工现场和料库（场），严禁任何烟火。并配备足够量的灭火器材。

3、进入施工现场要配齐劳动保护用品，施工人员要戴好安全帽；

4、施工材料机具，设专人管理，发放、分类保存并保持安全距离，尤其是有机稀释剂（汽油）等易燃易挥发材料。

九、防雨措施
1. 抓紧时间，组织好人员，合理分工，责任到人，各负其责，促进提前完工，并不扰民。

2. 随时听取天气预报，掌握天气变化情况，做到心中有数，减少扰民事情的发生。
3. 根据情况有计划铲除或部分铲除（分两半施工）即一半施工完再进行另一半的施工。
4. 准备好蓬布或塑料布，随时采取相应措施，保证雨水不得漏下，尽量减少不必要的损失。
5. 作业停工前都应封口，主要是落水口需及早做好。
6. 为了促进防水流漏工作，可以用聚氨酯嵌缝膏提前处理楼面所有缝隙，这样效果最佳。
确定负责人员夜间不离工地，根据天气变化随时采取措施，减少一切不必要的损失。
十、质保期要求
工程竣工后，保修五年，如在保修期内出现质量问题进行义务维修，随叫随到，决不能以任何理由推拖，做到重质量、守信誉的基本原则；

建筑防水是一项系统工程，在施工中严格遵守国家有关防水技术规范、规程，精心施工，各个工序达到标准后才能做下道工序，确保质量，不渗、不漏。

