棕色玻璃瓶采购技术指标要求

数量：

250ml，20000个；	500ml，10000个

技术指标要求：

棕色广口磨砂玻璃瓶（含配套磨砂口玻璃盖），合格产品的各项技术指标要求符合国家标准对实验室玻璃仪器-瓶（GBT11414-2007）的相关要求，无裂痕和明显瑕疵，玻璃瓶颜色一致、无明显色差。瓶底平整，放置在平台上不摇晃，并满足以下要求：

| 规格 | 玻璃 材质 | 玻璃 颜色 | 瓶体 高度 (毫米) | 瓶口 内径 (毫米) | 瓶底 外径 (毫米) | 瓶体 壁厚 (毫米) | 瓶体 重量 （克） | 瓶盖 重量 （克） | 瓶体 气泡45数 （个） | 光滑度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250ml | 一级 | 棕色 | 125 | 41 | 66.2 | 4~5 | ≥200 | ≥80 | ≤10个 | 优 |
| 500ml | 一级 | 棕色 | 162 | 46 | 82 | 4~5 | ≥315 | ≥120 | ≤10个 | 优 |