销售部：

您好！我公司现求购以下规格的AISI 4130 API 6A 75K，PLS 3,P+U,无缝管，正火+粗车+淬火+回火，情况如下：

| 序号 | 钢号 | 产品描述 | 尺寸（mm) |  |  |  |  | 数量 |  | 重量（千克） |  |  | 出厂含税价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外径(-0/+1) | 内径(-1/+0) | 壁厚 |  | 长度(-0/+5) |  | 支 |  | 单重 | 总重 |  | （元/件） |
| 1 | AISI 4130 API 6A 75K，PLS 3,P+U | 无缝管 | 840 | 749 | 45.5 |  | 4344 |  | 2 |  | 3880 | 7760 |  |  |

其他技术要求：

1、化学成分(%)：

| 钢号 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.15-0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.25 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | ≤0.3 |

- 交货条件：锻造/热轧+正火+粗车+淬火+回火，表面黑皮交货

- 探伤检测：依据SEP 1921 D/d

- 热处理：正火+淬火+回火，硬度值197-235HB

- 机械性能检测：

- QTC试样块尺寸4‘’x 4‘’x8‘’，测试试样取自QTC试样块：

- 屈服强度≥517Mpa ,抗拉强度≥655MPa, 面缩率≥35%,延伸率≥17%，

- -60℃横向冲击,测试三个冲击试样，三个冲击值的平均值≥20J，允许其中一个冲击值低于最小平均值但必须≥14J；-60℃纵向冲击，测试三个冲击试样，三个冲击值的平均值≥27J,允许其中一个冲击值低于最小平均值但必须≥20J；

- 质保书：质保书需包含化学成分、机械性能、探伤检测、热处理参数、规格尺寸和数量.

- 请在报价中另外注明：

- 交货期：          2、价格有效期