1、 技术要求

1．1产品外观

钢板涂塑或喷塑，漆面颜色光滑均匀。

1．2技术指标  （详见采购合同及图纸）

1.2.1重量：B40            1.85kg (参考)      B60           1.90kg(参考)

B80/17         2.40kg (参考)      B80/33        2.70kg (参考)

1.2.2外观尺寸（见附图及表）

G

A

B

D

C

F

| 代号 | 线轴类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B40 | B60 | B80/17 | B80/33 |
| A | 152 | 152 | 315 | 315 |
| B | 166 | 166 | 329 | 329 |
| C | 118 | 118 | 118 | 118 |
| E D | 255 | 255 | 255 | 255 |
| E | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F | 11 | 3 | 11 | 3 |
| G | 17 | 33 | 17 | 33 |
| H | 86 | 86 | 86 | 86 |
| I | 62 | 62 | 62 | 62 |
| J | 13 | 13 | 13 | 13 |
| K | 10 | 10 | 10 | 10 |

1．3   包装

1．3．1 纸箱，木托板包装，每箱   只

1．3．2 包装箱包装要完整无破损，干燥防潮。

1．3．3  包装箱上面必须清楚地标有以下内容：

——产品名称

——厂家名称

——生产批号

1．3．3  质保书上应有以下几点说明：

——产品名称

——厂家名称

——生产批号

——有关1.2所示的指标检验证书

2、 贮存

工字轮应码放整齐，存放处应干燥通风。

3、检测规则

对每批取样并审查质保书，每批必检项目必须检测。

B、切割丝用轮：

1、技术指标：

- 排线宽度：315±1.0 mm

- 法兰直径：315±1.0 mm

- 轴管外径：157±0.7 mm

- 轴孔内径：150-150.2 mm

- 轴管厚度：3.5±0.3 mm

6、 法兰厚度：3±0.2 mm

2、其他要求：

1、工字轮镀层均匀，表面光滑，无气孔、沙眼、毛刺、焊点。

2、工字轮定位销牢固，跳动合格。