二代金属内环加工要求：

- 颜色：香槟金（优先从厂家现有颜色里面选）

2、外观要求：外观面无划伤、变形、杂点等缺陷。

3、尺寸要求：尺寸要求比较高，尺寸公差精度要严格按照图纸来，因为外面需要套一个陶瓷外环，需要紧密配合，无间隙。

- 绝缘要求：凹槽内部以及两个小圆孔的绝缘一定要做好，那是PCBA板子上充电凸点安装的地方。（建议氧化加工的挂点位置如下：采用圆周对称点夹持的方式）

产品实物示例：