技术规格书及报价明细

	
序号
	
	品名
	规格型号
	标准编号
	标准名称
	采购数量

	单价
/元（含税、运费）
	金额
/万元
	备注

	1
	
	不锈钢管圆管坯
	Φ150mm 316L
	‌GB/T 1220-2007‌‌
	不锈钢棒
	1吨
	
	
	

	2
	
	不锈钢管圆管坯
	Φ180mm 316L
	
	
	2吨
	
	
	

	3
	
	不锈钢管圆管坯
	Φ200mm 316L
	
	
	3吨
	
	
	

	合计/万元
	










[bookmark: _GoBack]技术要求
1、 按照下述技术要求，提供用于加工的不锈钢原材料
（1） Φ150mm 不锈钢管圆管坯
1）材质316L
2）外径：ϕ150mm ，内径不大于ϕ100mm的圆管或圆棒
3）硬度：HB≤150-187
4）单支长度不小于1m
5）总重1吨
（2） Φ180mm 不锈钢管圆管坯
1）材质：316L
2）外径：ϕ180mm ，内径不大于ϕ130mm的圆管或圆棒
3）硬度：HB≤150-187
4）单支长度不小于1m
5）总重2吨
（3） Φ200mm 不锈钢管圆管坯
1）材质：316L
2）外径：ϕ200mm ，内径不大于ϕ150mm的圆管或圆棒
3）硬度：HB≤150-187
4）单支长度不小于1m
5）总重3吨
2、 商家供货时必须随货提供本批次产品检测证书或报告，包含但不限于以下资料：产品检验合格证、产品性能检测报告等，对没有合格证明材料的产品，甲方有权拒收或退货。
3、 产品到货后，我方将进行检测。经检验合格后，将进行物资接收并出具证明，如各项性能未达到合同指标要求，则按供货方违约处理，我方不予支付货款。


