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一、资质及品牌要求
[bookmark: _GoBack]1、资质要求：具有承压设备用钢管生产制造与销售相关资质2、指定品牌：(1) 不锈钢无缝管品牌：宝丰钢业集团有限公司、博盛钢业、浙江青山钢管有限公司、浙江久立特材科技股份有限公司、江苏武进不锈股份有限公司、江苏银环精密钢管有限公司；
二、技术要求
1、乙方严格按照甲方要求材质、规格、执行标准、数量要求供货。2、执行标准：严格按照清单要求及《不锈钢棒》GB/T 1220‑2007、《奥氏体铁素体型双相不锈钢无缝钢管第 2 部分：流体输送用管》GB/T 21833.2‑2020、《输送流体用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976‑2025、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771‑2019 (相应的国家或行业标准) 要求制造、验收。3、供货要求及材料复验：钢管定尺供货，按尺寸切割，端面切斜度不大于 2mm；S22053/S25073 材质管道使用的原材料钢坯必须为太钢；不锈钢钢管供货状态为固溶 + 酸洗，管端加工坡口，附材质书及原材质量证明书加盖供应商红章，按材质区分 (不同材质不可混装)，每根钢管上应注明材质、尺寸及其他重要信息，喷码与纸质材质书必须保持信息一致 (不符合一律退货处理)，运输时必须对材料进行保护，到货后甲方现场进行材质复验及验收。4、不锈钢材料有短名单要求，在制造及采购前必须和我方确认；5、成分及性能要求：成分及性能符合上述第二章第二条对应标准中相关规定。6、尺寸规格要求：尺寸规格符合上述第二章第二条对应标准中规定；所有管材须提供炉批号并确保可追溯，表面不得有裂纹、夹杂、结疤等缺陷，钢板厚度应满足上述标准中 PT.B 级精度要求；钢管外径、厚度满足上述标准中 “普通级” 精度要求。7、色带要求：不锈钢发货前必须使用色带进行标识，色带总宽度 20mm，长度贯穿材料长度。颜色要求：S30408：黄色；S31603：紫色；
三、过程要求
1、供货数量要求：见合同清单2、供货周期：以合同约定到货期为准，推迟供货严格按照合同执行。3、排产计划：合同签订后三天内，把与生产厂家签订的合同、排产计划、发货计划发至甲方，以便甲方随时跟踪进度。每推迟一天，按照每天 500 元进行处罚，在结算中扣除。4、到货前预验收：乙方应书面通知甲方进行外观验收，验收方式包括但不限于：现场实物验收、视频影像验收，甲方确定具体验收方式。5、发货前常规验收：乙方应书面通知甲方进行外观验收，验收方式包括但不限于：现场实物验收、视频影像验收，甲方确定具体验收方式。6、生产过程中验收：乙方检验过程须提供视频影像资料。7、如未进行发货前验收，导致供货质量问题，将严格追究乙方责任，严重的将打入黑名单。发货前验收仅为初步验收结果，不作为最终验收结果。
四、质量证明文件要求
1、卖方必须提供：材料制造单位质量证明书有效复印件 (该复印件要求加盖材料供应单位公章以及经办负责人章或签字) 或材料生产厂家提供的质量证明书原件，材料质量证明书应符合国家相关规定，要求太钢的材料材质书须追溯到太钢，提供采购合同 (中转的须逐级提供合同)，具有确认真伪的二维码，且材料质量证明书随材料一起到厂，未随材料一起到场按照 500 元进行处罚，在结算中扣除。2、材料质量证明书要求：内容应当齐全、清晰，加盖材料制造单位质量检验章。
五、到货地时间及地点
该批物资应按甲方规定的到货时间 (详情见清单)、到货地点 (详见清单) 到货，乙方如有特殊情况无法及时供货，必须征得甲方书面同意，否则延期到货给甲方造成的损失由乙方承担。
六、物资到货检查
1、实物验收：到货之后，甲方现场检验人员对到货材料外观进行检查及相关性能复验，其外观、尺寸偏差、材质等必须符合相应标准及本要求，如果不合格，甲方有权不予验收入库。所有到货材料要求表面标识齐全，至少包括制造标准、规格型号、材质、炉批号等内容，且与质量证明书一致，如果不合格，甲方有权不予验收入库。2、材料复验：到货后，严格按照采购清单中列明的执行标准及其中引用的相关标准要求验收、复验，并且出具复验报告，化学成分和力学性能应满足相应标准及本要求，如果不合格，甲方有权不予验收入库。3、资料验收：符合本要求第四款质量证明文件要求为合格。4、验收合格标准：上述三条均符合，判定为合格，予以办理验收手续，否则不予办理验收手续。5、物资验收合格，仅为初步验收结论，不代表后期材料在使用过程中出现质量问题的免责因素。如材料在后期使用过程中，出现质量问题，甲方有权追究乙方相关责任。
七、质保要求
若在验收过程或后期使用过程中发现质量问题，甲方有最终的索赔权，因乙方原因给甲方造成损失由乙方承担，并于甲方规定时间内更换合格品至甲方指定地点。
八、附则
1、供货单位加盖公章或委托代表签字视为对本技术要求知晓并认可，同时承诺在合同履行过程中严格遵守。2、本技术要求与合同为不可分割部分，具有相同法律效应。3、本补充要求与合同内容相冲突时，以本补充要求为准，但涉及到乙方违约责任及惩罚条款时，以合同及本补充要求中最高的违约责任及最严惩罚条款为准
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