1. 范围（Scope）
本规范适用于 Inconel 718 镍-铬合金棒材和管材。符合本规范要求的材料应具有最低屈服强度：125 ksi ，硬度范围：32–40 HRC 该材料应适用于含硫（酸性）环境服役（sour service），并符合 NACE MR0175/ISO 15156 的相关要求。
2. 材料性能（Material Properties）
2.1 化学成分（Chemical Composition）
化学成分应按照 ASTM A751 进行测定，并应满足以下要求：
	元素
	C
	Mn
	Si
	P
	S
	Cr
	Mo
	Ni
	Cu
	Ti
	Al
	Co
	Nb+Ta
	B
	Fe

	最小值
	—
	—
	—
	—
	—
	17.0
	2.8
	50.0
	—
	0.65
	0.2
	—
	4.75
	—
	—

	最大值
	0.08
	0.35
	0.35
	0.01
	0.01
	21.0
	3.3
	55.0
	0.3
	1.15
	0.8
	1.0
	5.5
	0.006
	余量（Bal.）


2.2 机械性能（Mechanical Properties）
表面硬度不得超过 40.0 HRC（375 BHN），硬度应按照 ASTM E18（或 ASTM E10）进行测量。在半径中部位置（mid-radius location）的机械性能应按照 ASTM A370 进行测定，并应满足以下要求。对于作为棒材进行热处理的原材料，如果后续加工的 ID（内径）特征位置距离 OD（外径）表面的距离大于半径中部位置（mid-radius），则机械性能应在能够代表最小 ID 特征所在位置进行测量。
	屈服强度 Yield Strength
	最小抗拉强度 Tensile Strength
	硬度 Hardness
	延伸率 Elongation
	断面收缩率 Reduction of Area

	最小：125 ksi (862 MPa)
最大：145ksi(1000 MPa)

	150 ksi (1035 MPa)
	32–40 HRC (301–371 BHN)
	≥20%
	≥35%
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