技术协议

1、钢级（牌号）及化学成分

钢的牌号为R780-38Mn2V，成品钢管的成分及性能应满足表1的规定。

表1 钢管的钢级（牌号）及化学成分

| 牌号 | 化学成分，wt％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R780 (38Mn2V) | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | B |
|  | 0.35-0.42 | 0.2-0.4 | 1.4-1.65 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.10 | 0.1-0.16 | / |

2、外径和壁厚的允许偏差

钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表2的规定。

表2 钢管的外径及壁厚偏差

| 规格，mm×mm | 外径D偏差，mm | 壁厚S偏差，mm |
| --- | --- | --- |
| Φ160*20 | 0~ +1%D | -5%~+15％S |

- 长度

- 钢管长度为不定尺交货，长度范围6-12m。

- 4、外形

钢管的弯曲度、椭圆度、壁厚不均应符合表3的规定。

表3 钢管的弯曲度、椭圆度及壁厚不均度

| 弯曲度/mm/m | 椭圆度/mm | 壁厚不均/mm |
| --- | --- | --- |
| 不大于 |  |  |
| 1.5 | 0.6%D | 10%S |

- 5、交货状态

钢管应以热轧状态交货。

- 钢管的力学性能

- 钢管的力学性能应符合表4的规定。

表4 钢管的力学性能

| 钢级 | 屈服强度Rt0.5/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/％ |
| --- | --- | --- | --- |
| R780 (38Mn2V) | 不小于 |  |  |
|  | 520 | 780 | 15 |
| 注：标距A5.65S0 |  |  |  |

- 7、表面质量

- 钢管内外表面不得有裂缝、折迭、轧折、离层、发纹和结疤存在。

- 8、无损检测

- 钢管应逐支采用涡流、漏磁或超声波中的一种方法进行无损探伤。验收级别分别为：用涡流探伤时，采用GB/T 7735中B级；用漏磁探伤时，采用GB/T 12606中L3级；用超声波探伤时，采用GB/T 5777中L3（	C10）级。

9、其他要求按GB/T 9808-2023标准执行。

- 10、本协议一式两份，具有同等的法律效力，经双方签字盖章后生效。

- 11、其他未尽事宜，双方协商解决。