炭黑生产线：

- 原料：天然气；

- 成分：

- 吸碘值g/kg –

- 吸油值10-5m3/kg 19±7

- 压缩样吸油值10-5m3/kg

- 32-48 CTAB吸附比表面积103m2/kg - STSA 103m2/kg 20±5

- 氮吸附比表面积103m2/kg 3-18

- 着色强度% -

- 加热减量%≦1.0

- 倾注密度kg/m3 600±40

- PH值%≦-

- 灰分%≦0.5 45[1]

- 目筛余物%≦0.001 325

- 目筛余物%≦0.1 100

- 目筛余物%≦0.02

- 杂质无

- 300%定伸应力-8.5±1.6

- 成品炭黑的粒度。N990

- 产量的要求。1500吨/年

- 成品用途：用于轮胎生产的添加剂