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	序号
	品种
	钢级
（钢种）
	标准
	规格
（mm)
	长度
(米)
	数量
（吨）
	单价
	交货期
	备注厂家

	1
	无缝钢管
	45Mn2
	GB/T 8162-2018
	73.1*14.8
	5.88
	33
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	33
	
	
	

	技术要求
	1、 外径偏差：-0.2mm~+0.8mm；壁厚偏差：±10%S；
2、 长度：定尺5.88米，允许偏差0~+20mm；
3、 弯曲度：≤1.5mm/m；椭圆度：≤0.6%D；壁厚不均：≤10%S；
4、 交货状态力学性能：
屈服强度Rt0.5/MPa：≥490; 抗拉强度Rm/MPa:≥700; 断后伸长率A/％：≥13%
注：拉伸试样宽度19mm，标距长度为50mm
5、 计重方式：按实际过磅计重；
6、 交货状态：热轧交货。
7、其它执行国标GB/T 8162-2018。




