乐泰272螺纹紧固胶
1、 产品写真
[image: image1.jpg]"

| coerrre!
I 273"

sssss




[image: image2.jpg]



2、 产品描述：
1、耐高温达230℃
2、可用于气缸双头螺纹紧固，可快速固化、包括未做表面特殊处理的紧固件，建议用于直径1.5”以下的螺栓，拆开时需要加热及使用工具。
3、包装规格：50ml
4、粘度（mpa.s）：4.000
5、平均拆卸力矩（Nm）：25
6、平均破坏力矩（Nm）：25
7、温度问题：-54/230℃
8、颜色：橙红色
9、推荐促进剂：7649/7471
10、固化时间（全固）钢@25℃：24小时
11、相对密度：1.11
三、时间、供应商、价格
	序号
	日期
	供应商名称
	规格
	单价
	开票情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


