	             

	序号
	品种
	钢级
（钢种）
	等级
	规格
（mm)
	单支
长度
(米)
	数量
（吨）
	管端
	执行标准
	交货期

	1
	石油机加工管
	P110
	/
	426.00*63.00
	7-10米
	10
	平端
	API SPEC 5CT 11th
	60天

	
	合计
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	

	技术（特殊）要求
	1、外径允许偏差：±1%D ; 壁厚允许偏差：±10%S ; 带温矫直（可不单独退火应力消除），钢管的弯曲度不大于 2mm/m，全长总弯曲度不大于全长的 0.2%可不矫直。
[bookmark: _GoBack]2、交货短溢装±10% ，交货长度7.00-10.00米。
3、提供中英文质保书。
4、其它按API SPEC 5CT 11th标准执行。




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



