
DD-808电解抛光设备
主要特点及性能：

电解抛光是以被抛工件为阳极，不溶性金属为阴极，两极同时浸入到电解槽中，通以直流电而产生有选择性的阳极溶解，工件表面逐渐整平，从而达到工件增大表面光亮度的效果。 

1、电流规格100A/200A/300A/500A/1000A/1500A/2000A/3000A/5000A/7500A，电压12伏或者15伏。也可以根据用户实际情况定制。

2、主机采用高频整流，含有时间、电流、电压、温控、摇摆设定及数字显示。含有过热及短路保护装置。

3、本设备采用流水线设计方式，非常便于实际操作，大大提高生产效率。

4、设备配置酸洗槽、电解槽、清洗槽、钝化槽、清洗槽。

5、槽体采用防腐10mm PP材料制作，符合环保要求。

6、提供全方位的技术服务，包括设备的调试及电解抛光技术培训。

适用材质范围：

1、不锈钢（包括马氏体、奥氏体及铁素体）

2、铝及其合金

3、铜及其合金

4、钢铁件

一般组合包括：

整流机+抛光槽+阳极棒+阴极棒+阴极铅板+两级铜线+石英加热器+抛光液+电解挂具（添加时间控制仪+温控仪）。

组装流程：

1、两级电线：1.整流机500A以上电线为4跳，分AB两种颜色，A颜色电线接整流机正极和抛光槽阳极棒（中间）。B颜色电线接整流机负极和抛光槽阴极棒（两边）。

2、阴极铅板：铅板应挂在阴极棒上（两边）注意卡紧整齐。

3、石英加热器：放在曹体头上角的两边。

石英加热器电压：220V单项    功率：2KW和3KW。

石英加热器必须保证抛光液到位的情况下才可以加热使用，温度40-70。

刚加温好的抛光液，上下温度不一致，使用前需搅拌一致。

4、抛光液：抛光液到进抛光槽内加热至50-65度最佳，新型抛光液都不太稳定，建议用材料电解老化，老化时间5小时以上，再投入生产。

公司网站：http://www.dgdengding.com/

备注：在实际操作过程中如有不懂，请于我公司联系：0769-82385909-13537170011


