定性指标
苏打灰技术
Gost 5100-85
	指标名称

	品种的标准

	
	А
	B

	
	1 品种
	2 品种
	优良品种
	1 品种
	2 品种

	1. 外观
	白色颗粒

	白色颗粒

	白色粉
	白色粉
	白色粉

	2. Nа2CO3质量分数
 (Nа2CO3), %, 不少于
	99,0
	98,5
	99,4
	99,0
	99,0

	3. Nа2CO3的质量分数
 (Nа2CO3) 换算成不煅烧过的产品
, %, 不少于
	98,2
	97,0
	98,9
	98,2
	97,5

	4. 灼烧损失的质量分数
 (270-300)0 С, %,不超过
	0,8
	1,5
	0,5
	0,8
	1,5

	5. 氯化物的质量分数计算
 NаСl, %, 不超过
	0,5
	0,8
	0,4
	0,5
	0,8

	6. 铁的质量分数计算  Fe2O3, %, 不超过
	0,005
	0,008
	0,003
	0,003
	0,008

	7. 不溶于水的物质的质量分数
, %, 不超过
	0,04
	0,08
	0,03
	0,04
	0,08

	8. 硫酸质量分数的计算
 Na2SO4, %, 不超过
	0,05
	不定量配给

	0,04
	0,05
	不定量配给


	9. 体密度
, g/cm3, 不少于
	0,9
	0,9
	不定量配给


	10. 粒度分布:
-筛上产品网 № 2К 对 GOST 6613 -86, %, 不超过
-筛上产品网 № 01К 对Gost 6613-86, %, 不超过
	-
5
 -
15
	-
5
 -
25
	不定量配给



