煤气质量标准

1. 体积百分比

	
	上段
	下段
	混合

	CO2
	2.8
	3.7
	3.2

	CmHn
	0.2
	0.1
	0.15

	O2
	0.2
	0.4
	0.3

	CO
	28.4
	30.5
	29.2

	H2
	13.6
	11.0
	12.6

	CH4
	6.6
	1.8
	4.8

	N2
	48.2
	56.6
	51.2


2. 煤气热值：7.5～10MJ/Nm³；

出口压力：10900Pa。

3. 分气缸进出管口路

进气：DN150 2路；
出气：DN150 1路、DN100 1路、DN80 1路、DN50 1路、DN25 1路、压力表 1路。
