ASTM A335 P92 标准要求与客户补充技术要求对比

（客户补充技术要求以红色标注）

一、热处理温度对比

| 参数 | ASTM A335 标准 | 客户补充技术要求 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正火温度 | 1040-1080°C | 1049-1079°C | 下限提高9°C，上限降低1°C，范围从40°C收窄至30°C |
| 回火温度 | 730-800°C | 732-782°C | 下限提高2°C，上限大幅降低18°C，范围从70°C收窄至50°C |
| 冷却速率控制 | 无要求 | 899-482°C区间 >=5°C/min；厚度>76mm需强制风冷或油淬 | 标准未规定，客户新增 |

二、力学性能对比

| 参数 | ASTM A335 标准 | 客户补充技术要求 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | >=620 MPa（仅下限） | 620-830 MPa | 新增上限830 MPa，防止欠回火导致脆性 |
| 屈服强度 | >=440 MPa（仅下限） | >=440 MPa（执行标准） | 无修改 |
| 延伸率 | 纵向 >=20% | >=20%（执行标准） | 无修改 |
| 硬度 | <=265 HV（仅上限） | 200-265 HV | 新增下限200 HV，防止过回火导致蠕变强度下降 |

三、客户补充技术要求中超出标准的额外条款

| 额外要求 | 标准中是否有 | 客户具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 正火冷却速率控制 | 无 | 899-482°C区间 >=5°C/min（>=9°F/min）；厚度>3"(76mm)需强制风冷或油淬以获完全马氏体组织 |
| 回火后冷却方式 | 无 | 可静空冷却（避免过度变形/热应力）或炉冷（速率>56°C/hr至650°C以下） |