ASTM A691 Gr. 2-1/4CR Cl. 21 技术要求

一、标准概要

| 标准号 | ASTM A691/A691M |
| --- | --- |
| 产品类型 | 碳钢和合金钢电熔焊钢管（EFW），用于高温高压服役 |
| 牌号 | 2-1/4CR（即 2.25Cr-1Mo，铬钼钢） |
| 母材钢板标准 | ASTM A387/A387M Grade 22 |

二、Class 21

ASTM A691 中的 Class（类别）代表三件事的组合：

| 项目 | Class 21 具体内容 |
| --- | --- |
| 热处理 | 消除应力处理（Stress Relieved），按 5.3.1 执行 |
| 射线探伤 | 要求（按第9节执行） |
| 水压试验 | 不要求 |

消除应力温度：1200-1400 F（650-760 C）

三、化学成分（执行 ASTM A387 Gr.22）

| 元素 | 范围 (%) | 元素 | 范围 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 0.05-0.15 | Cr | 2.00-2.50 |
| Mn | 0.30-0.60 | Mo | 0.87-1.13 |
| P | <=0.025 | Si | <=0.50 |
| S | <=0.025 |  |  |

四、力学性能

| 参数 | 退火状态（Annealed） | 正火+回火状态（N+T） |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | 415-585 MPa | 515-690 MPa |
| 屈服强度 | >=205 MPa | >=310 MPa |
| 延伸率 | >=20%（标距50mm/2in） | >=18%（标距50mm/2in） |
| 断面收缩率 | >=40% | >=40% |

注意：Class 21 只做消除应力处理，不做正火或淬火+回火，管材力学性能取决于采购钢板本身的交货状态（Annealed 或 N+T）。需明确钢板热处理状态。

五、硬度

| 条件 | 硬度值 |
| --- | --- |
| 标准要求（无S3） | 不强制要求硬度测试 |

六、热处理参数（全部Class一览）

| 热处理方式 | 对应Class号 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 消除应力（SR） | 20, 21, 22, 23 | 温度: 1200-1400 F (650-760 C) |

七、其他要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 焊接工艺 | 按 ASME BPVC 第 IX 卷评定，焊工需持证 |
| 焊缝射线探伤 | Class 21 要求焊缝100%射线检测（按第9节） |
| 钢板产品分析 | 管厂需对每炉钢板做产品分析 |
| 焊缝金属分析 | 每200英尺焊缝做一次熔敷金属化学分析 |
| 水压试验 | Class 21 不要求（如需可选 Class 22） |
| 无损检测替代 | 标准允许用涡流或超声检测替代水压试验 |

八、对客户BOM中 26"/28" 管的实际意义

| 热处理 | 只做消除应力处理（650-760 C），不做正火或调质 |
| --- | --- |