土工膜：

| 要求的技术规范 |  |  |  |  | 提供的技术规范（请使用以下的空白处阐述所提供的项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： |  |  | 要求的数量 |  |  |  | 提供的数量 |
| 描述：1.5mm厚的土工膜 |  |  | 21块125 M2 |  |  |  |  |
| 2. | 技术规范 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 通用规范 | 厚度（mm） |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 密度（g/cm3） |  | >0.94 |  |  |  |
|  |  | 在现场的强度（N/mm2） |  | >16 |  |  |  |
|  |  | 土工膜破裂的强度（N/mm2） |  | >26 |  |  |  |
|  |  | 土工膜破裂时的延伸率（%） |  | >700 |  |  |  |
|  |  | 土工膜的抗撕裂率（N） |  | >210 |  |  |  |
|  |  | 土工膜的抗戳穿率（N） |  | >3.7 |  |  |  |
|  |  | 展开面积的稳定性（%） |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 渗水率（M3/m2d） |  | <6 |  |  |  |