- 范围（Scope）

- 本规范适用于 Inconel 718 镍-铬合金棒材和管材。符合本规范要求的材料应具有最低屈服强度：125 ksi ，硬度范围：32–40 HRC 该材料应适用于含硫（酸性）环境服役（sour service），并符合 NACE MR0175/ISO 15156 的相关要求。

2. 材料性能（Material Properties）

2.1 化学成分（Chemical Composition）

化学成分应按照 ASTM A751 进行测定，并应满足以下要求：

| 元素 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Ti | Al | Co | Nb+Ta | B | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | — | — | — | — | — | 17.0 | 2.8 | 50.0 | — | 0.65 | 0.2 | — | 4.75 | — | — |
| 最大值 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 21.0 | 3.3 | 55.0 | 0.3 | 1.15 | 0.8 | 1.0 | 5.5 | 0.006 | 余量（Bal.） |

2.2 机械性能（Mechanical Properties）

表面硬度不得超过 40.0 HRC（375 BHN），硬度应按照 ASTM E18（或 ASTM E10）进行测量。在半径中部位置（mid-radius location）的机械性能应按照 ASTM A370 进行测定，并应满足以下要求。对于作为棒材进行热处理的原材料，如果后续加工的 ID（内径）特征位置距离 OD（外径）表面的距离大于半径中部位置（mid-radius），则机械性能应在能够代表最小 ID 特征所在位置进行测量。

| 屈服强度 Yield Strength | 最小抗拉强度 Tensile Strength | 硬度 Hardness | 延伸率 Elongation | 断面收缩率 Reduction of Area |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小：125 ksi (862 MPa) 最大：145ksi(1000 MPa) | 150 ksi (1035 MPa) | 32–40 HRC (301–371 BHN) | ≥20% | ≥35% |