1. 范围（Scope）

本规范适用于 Inconel 925 镍-铬合金棒材和管材。符合本规范要求的材料应具有最低屈服强度：110 ksi（758 MPa），硬度范围：26–38 HRC。该材料应适用于符合 NACE MR0175/ISO 15156 要求的酸性（含硫）环境，并符合 API 6A CRA 的要求。机械性能和化学性能参考标准：API 6ACRA。

2. 材料性能（Material Properties）

2.1 化学成分（Chemical Composition）

化学成分应按照 ASTM A751 进行测定，并应满足以下要求：

| 元素 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | Ti | Al | Fe | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | — | — | — | — | — | 19.5 | 2.50 | 42.0 | 1.5 | 1.90 | 0.1 | 22 | 0.08 |
| 最大值 | 0.025 | 1.0 | 0.35 | 0.02 | 0.003 | 22.5 | 3.50 | 46.0 | 3.0 | 2.40 | 0.5 | 余量（Bal.） | 0.50 |

2.2 机械性能（Mechanical Properties）

表面硬度不得超过 38 HRC，按照 ASTM E18（或 ASTM E10）进行测量。材料半径中部位置（mid-radius location）的机械性能应按照 ASTM A370 进行测定，并满足以下要求。对于作为棒材进行热处理的原材料，如果后续加工的 ID（内径）特征位置距离 OD（外径）表面的距离超过半径中部位置，则机械性能应在能够代表最小 ID 特征所在位置进行测量。

| 屈服强度 | 最小抗拉强度 | 硬度 | 延伸率 | 断面收缩率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小：110 ksi (758 MPa) 最大：140 ksi (965 MPa) | 140 ksi (965 MPa) | 26–38 HRCᵃ | ≥18% | ≤10" 厚度：≥25% ˃10" 厚度：≥20% |

ᵃ 最大硬度限制应符合 ANSI/NACE MR0175 的要求。

2.3 夏比 V 型缺口冲击韧性要求

夏比冲击试验应按照 API 6ACRA 进行，并符合该标准中的相关要求。以下表格为将 API 6ACRA 中的要求复制于此作为参考。一组三个试样的平均冲击功应达到或超过规定的平均值。三个试样中：最多允许 1 个试样的冲击功低于规定的平均值；但该试样的冲击功不得低于规定的单个试样最低值；任何试样的侧向膨胀量（Lateral Expansion）均不得低于规定值。

冲击试验要求

| 温度 | QTC 横截面厚度 | 取样方向 | 最低平均冲击功 | 最低单个冲击功 | 侧向膨胀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -75°F（约 -59°C） | <3"（76 mm） | 纵向 | 35 ft-lb (47 J) | 32 ft-lb (43 J) | 0.015" (0.38 mm) |
|  | ≥3"（76 mm）至 10"（254 mm） | 横向 | 35 ft-lb (47 J) | 32 ft-lb (43 J) | 0.015" (0.38 mm) |
|  | >10"（254 mm） | 横向 | 35 ft-lb (47 J) | 32 ft-lb (43 J) | 0.015" (0.38 mm) |

其中：QTC = Qualification Test Coupon（资格试验试样/认证试样）

2.4 宏观组织和微观组织

API 6ACRA 中规定了 4 类宏观组织特征（macrostructural features），并规定了相应的验收标准。同时，API 6ACRA 还规定了以下微观组织的验收要求，并提供了相应的代表性显微组织照片：

晶粒度：No. 2 或更细。

双相组织（Duplex）：不允许。

有害相（Deleterious Phases）：

不允许存在针状相（acicular phases）

不允许存在连续网络状组织（continuous networks）

不允许存在 Laves 相

2.5 热处理要求

材料应按照 API 6A CRA 的要求进行固溶退火（Solution Annealing）+ 时效硬化（Age Hardening）并应满足 NACE 的相关要求。

2.5.1 固溶退火（Solution Annealing）

温度：1825–1925°F（996–1052°C）,保温时间：0.5–4小时ᵇ

2.5.2 时效硬化（Age Hardening）

第一阶段：1325–1400°F（718–760°C），保温：4–9小时，然后炉冷至：1125–1220°F（607–660°C），并继续保温，使总时效时间不少于12小时c。

注释 b

冷却方式可以采用：空冷（air），惰性气体冷却（inert gas），水冷（water），聚合物冷却（polymer），油冷（oil）冷却至环境温度。对于厚度超过3英寸（76.2 mm）的材料，如果采用空冷或惰性气体冷却，必须获得买方、制造商和最终用户三方同意。

注释 c

同样可以采用：空冷，惰性气体冷却，水冷，聚合物冷却，油冷，冷却至环境温度。