| Thread Type | 250D/96F - FDY | 300D/96F - FDY | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Linear Density | 287 | 333 | Dtex |
| Linear density variance | 0.4 | 0.4 | % |
| Linear density variance coefficient | 0.5 | 0.5 | CV% |
| Tensile Strength | 3.2 | 3.2 | CN/dtex |
| Tensile Strength variance coefficient | 1.3 | 1.3 | CV% |
| Tensile Stretching | 32 | 30 | % |
| Tensile Stretching variance coefficient | 4.9 | 4.8 | CV% |
| Shrinkage | 2.5 | 2.5 | CV% |
| Lubricant percentage | 1.0 | 1.0 | % |
| Twist | 200 | 200 | Tw/m |

Polyester thread （涤纶长丝）

Silver and golden(颜色金色，银色）