| 指标的名称 | 值 |
| --- | --- |
| 镁离子的质量分数（Mg2 +）不低于 | 11,8％ |
| 以MgCl2•6H2O计，镁离子（Mg2 +）的质量分数不低于 | 97％ |
| 氯化钙的质量分数以氧化钙（CaO）计，不大于 | 0,1％ |
| 以硫酸根离子计，硫酸盐的质量分数不大于 | 0,1％ |
| 碱金属离子的质量分数（(Na++K+)，不大于 | 0,8％ |
| 水不溶性残留物的质量分数，不大于 | 0,2％ |