FRP采光罩技术标准
一、技术标准：

1、外观光洁，无明显气泡或裂纹；既有良好的强度同时又不能过脆；长期使用无变色发黄现象。
2、采用原料：采用一级阻燃型材料，Melinex301/pt-055聚氨酯薄膜20微米，（不加膜）并符合国标GB/T 14206-2005规范；反应型透明阻燃聚酯树脂65%；无碱玻璃纤维含量30%。（不阻燃）
3、颜色：无色。
4、厚度：4.0㎜。

5、性能特点：在保证阻燃的同时，强度和耐老化性均无变化，巴氏硬度≥52；吸水率≤0.126%；导热系数≤0.158w/m.k；热膨胀系数≤2.2×10-5；氧指数≥30%；抗紫外线率≥99.99%；抗拉强度≥110MPa;弯曲强度≥180Mpa；透光率≥85%；耐温限度-40℃ 至+140℃。
6、防结露：室内外温差较大时FPR采光板表面不能形成结露现象。

7、其他要求：密封胶采用防水密封胶两道封闭，保证采光板和砼结合处不漏水。（含安装）
8、质保期限：2年。
二、验收办法：

   安装完毕后按以上技术标准验收。
备注：芜湖双汇食品有限公司FRP采光罩使用尺寸：预留洞口为矩形，内部净尺寸为：1200㎜*1200㎜，外部尺寸为：1400㎜*1400㎜，洞高出屋面400㎜，要求采用圆拱型。
双汇集团 工程建设中心

