**棕色玻璃瓶采购技术指标要求**

**数量：**

250ml，20000个； 500ml，10000个

**技术指标要求：**

棕色广口磨砂玻璃瓶（含配套磨砂口玻璃盖），合格产品的各项技术指标要求符合国家标准对实验室玻璃仪器-瓶（GBT11414-2007）的相关要求，无裂痕和明显瑕疵，玻璃瓶颜色一致、无明显色差。瓶底平整，放置在平台上不摇晃，并满足以下要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规格** | **玻璃**  **材质** | **玻璃**  **颜色** | **瓶体**  **高度**  **(毫米)** | **瓶口**  **内径**  **(毫米)** | **瓶底**  **外径**  **(毫米)** | **瓶体**  **壁厚**  **(毫米)** | **瓶体**  **重量**  **（克）** | **瓶盖**  **重量**  **（克）** | **瓶体**  **气泡45数**  **（个）** | **光滑度** |
| 250ml | 一级 | 棕色 | 125 | 41 | 66.2 | 4~5 | ≥200 | ≥80 | ≤10个 | 优 |
| 500ml | 一级 | 棕色 | 162 | 46 | 82 | 4~5 | ≥315 | ≥120 | ≤10个 | 优 |